ANÁLISE E SIMULAÇÃO DE UM FORNO DE FUSÃO DE VIDRO

Este trabalho apresenta um estudo de um forno elétrico do tipo "pot furnace" existente numa fábrica de vidro cristal localizada na cidade de São Paulo. Depois de iniciada a produção notou-se uma ocorrência muito grande de um defeito denominado corda no vidro. Esse é um defeito superficial no vidro e é constituído por zonas onde se detectam variações significativas de índices de refração. Suas causas mais comuns são: falta de homogeneidade na matéria prima, ataque químico do refratário no vidro fundido e ausência de homogeneidade da temperatura do vidro fundido que vai ser trabalhado. Para a análise do problema foram tomadas algumas medidas: uma análise semiquantitativa, por fluorescência de raios-X, de amostras da matéria prima e do vidro produzido no forno que está sendo analisado, cálculo da temperatura de fusão a partir da composição obtida por meio da análise e também um modelo matemático utilizando volumes finitos em coordenadas cilíndricas simulando a região do cadinho em diversas condições. Observou-se que a composição fornecida pelo fabricante da matéria prima é diferente daquele obtida através da análise experimental, que a temperatura de fusão do pellet utilizado no forno deveria ser mais baixa, que ocorreu transporte de massa, SiO2 , do cadinho para o vidro, que o forno possui uma grande inércia para a transferência de calor por condução e também que não há não uniformidade de temperatura no cadinho. A solução obtida foi a troca do cadinho, confirmando a suspeita inicial que a corda foi causada pelo contaminação do vidro pelo cadinho.

Palavras chave: Vidro soprado (Defeito), Forno elétrico, Transferência de calor.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Mauricio Radino Rouse (mauricio.rouse@gmail.com)

Prof. Dr. Euryale de Jesus Zerbini (ejzerbini@yahoo.com)